Эти несложные правила помогут качественно произвести работы по теплоизоляции помещений и позволят избежать многих ошибок при работе с материалами URSA XPS.

Перевозка

При перевозке защищайте материал от возможных механических повреждений. При погрузке в автомобиль или кузов фургона не сжимайте упаковки с материалом. Также не следует чрезмерно перетягивать материал крепежными веревками и прочими транспортными приспособлениями. Это связано с тем, что сильное сжатие может привести к изменению геометрии плит URSA XPS.

Хранение

Рекомендуется хранить материал в упакованном виде в крытых сухих помещениях либо под навесом. При хранении на улице под навесом рекомендуется располагать упаковки материала на паллетах. При хранении защищайте материал URSA XPS от воздействия солнечных лучей. Плиты URSA XPS не должны подвергаться прямой солнечной радиации более 30 суток. Храните плиты URSA XPS на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Упаковки с плитами укладывайте в горизонтальном положении. Высота штабеля плит не должна превышать 5 м.

Распаковывание

Вынимайте материал из упаковки на месте работ непосредственно перед использованием. Это значительно снизит риск повреждения материала. Упаковку можно использовать для защиты материала от загрязнения при раскладке на стройплощадке или в качестве пакетов для сбора строительного мусора.

Монтаж

При нарезке располагайте материал на твердом основании, по возможности на раскроечном столе. Нарезайте материал острым длинным ножом. Не используйте затупленные ножи, т. к. это может привести к деформации краев материала и снижению его качества. При использовании пилы рекомендуется применять технологическую вентиляцию (вытяжку); при сильном запылении необходимо надевать защитную маску, при необходимости — пылезащитные очки.

Не храните и не обрабатывайте плиты URSA XPS вблизи источников возгорания, открытого пламени и огня. Во время монтажа материалов нельзя курить, особенно если при этом применяются клеи, содержащие растворители и т. п.

При монтаже, а также в процессе всего срока эксплуатации плиты URSA XPS не должны подвергаться прямой солнечной радиации более 30 суток. В процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации плиты URSA XPS не должны подвергаться статическим и динамическим нагрузкам, превышающим допустимые (указываются для каждой марки).

При установке материалов в конструкцию следуйте рекомендациям, указанным на нашем сайте либо рекомендациям производителей теплоизоляционных систем. Используйте только те марки URSA XPS, которые рекомендованы для применения в конкретной конструкции.

Распространенная толщина большинства материалов URSA XPS составляет 30 и 50 мм. При этом требуемая толщина теплоизоляции в конструкции может составлять 100, 150 или 200 мм. Для получения необходимой толщины укладывайте материал в несколько слоев. Например, для получения толщины 150 мм можно уложить материал толщиной 50 мм в 3 слоя. Узнать, какая толщина теплоизоляции необходима, можно с помощью нашегокалькулятора.

При монтаже укладывайте изоляционные материалы плотно друг к другу и к основанию. При укладке плит в несколько слоев стыки плит рекомендуется располагать с перехлестом — так, чтобы плита следующего слоя перекрывала стык плит предыдущего слоя не менее чем на 10 см. Это позволит избежать сквозных щелей и «мостиков холода».

Одним из способов крепления плит URSA XPS является их приклеивание к утепляемой поверхности. В качестве клеевого состава могут использоваться клеевые смеси на цементной основе или полиуретановые клеи. Важно иметь в виду, что некоторые виды клеев содержат растворители, способные повредить полистирол. Поэтому приклеивание должно производиться только клеями, пригодными для полистирола. Рекомендуемые марки клея для приклеивания плит URSA XPS:

| Материал утепляемой поверхности | Рекомендуемая марка клея |
| --- | --- |
| Кирпич, бетон, газобетон (наружные стены, стены подвалов, фундаменты) | TYTAN STYRO 753 O2 Insta-Stik Ceresit СТ 85 |
| Металл, пластик (сэндвич-панели) | TYTAN STYRO 753 O2 1-компонентные полиуретановые клеи EMFI или Kleiberit |

Экструдированный пенополистирол может быть устойчив, умеренно устойчив или неустойчив к ряду химических веществ и строительных материалов. При монтаже и дальнейшей эксплуатации плит URSA XPS в качестве граничащих материалов не следует применять средства для защиты дерева, битумные строительные материалы с содержанием растворителей и т. д.

Устойчивость URSA XPS к различным веществам:

| Устойчив |
| --- |
| Химические вещества | Строительные материалы |
| Вода | Битум |
| Соленая вода | Холодный битум на водной основе |
| Щелочи | Известь |
| Кислоты (слабые и разбавленные) | Битум |
| Цемент | Соляная кислота (до 35%) |
| Серная кислота (до 95%) | Ангидрит |
| Фтористоводородная кислота |  |
| Фосфорная кислота |  |
| Неорганические газы, сжиженные (кислород, двуокись углерода и т. д.) |  |
| Спирт |  |
| 1% раствор фенола |  |
| Силиконовое масло |  |
| Умеренно устойчив (при длительном воздействии жесткий пенополистирол может давать усадку, возможно также повреждение поверхности) |
| Жиры и масла | Битумный клей (битум с высокой адгезией) |
| Дизельное масло, мазут |  |
| Парафиновое масло |  |
| Вазелин |  |
| Фенол |  |
| Неустойчив |
| Муравьиная кислота | На основе растворителей, например, бензин |
| Уксусный ангидрид | Деготь |
| Эфир |  |
| Углеводороды, ароматические |  |
| Углеводороды, галогеносодержащие |  |
| Углеводороды, алифатические (метан, этан, пропан, бутан, гептан) |  |
| Бензин |  |
| Пары камфорного масла |  |
| Нафталиновые пары |  |
| Тетрагидрофуран |  |
| Кетоны, амины |  |

Завершающие работы

Уборку рабочего помещения рекомендуется проводить с помощью вакуумного пылесоса. Для сбора отходов материала и прочего строительного мусора можно использовать оставшуюся от теплоизоляционного материала упаковку.